**SILVERSTAR SUPERSELEKT 35/14 -1**



# SILVERSTAR SUPERSELEKT 35/14

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Verre isolant à isolation thermique et protection solaire optimisé en termes de sélectivité****SILVERSTAR SUPERSELEKT 35/14** |  |
|  | Verre isolant triple avec revêtement de protection solaire SILVERSTAR SUPERSELEKT 35/14 et couche d’isolation thermique SILVERSTAR EN2plus équipé du système d’assemblage périphérique à isolation thermique ACSplus. À intégrer dans un cadre en battue sur 4 côtés. Le verre isolant SILVERSTAR SUPERSELEKTpermet de profiter d’une grande quantité de lumière naturelle tout en empêchant un réchauffement trop important dû aux rayons du soleil en été. Grâce à son revêtement hautement sélectif, le verre isolant affiche une transmission lumineuse élevée tout en conservant un coefficient de transmission énergétique globale extrêmement bas. Indice de sélectivité de 2,5 au maximum (rapport entre taux de transmission lumineuse TL et coefficient de transmission énergétique globale g). Le verre isolant est un produit polyvalent pour tous les éléments d’architecture extérieurs et peut faire office de protection solaire de base pour les bâtiments présentant de nombreuses surfaces vitrées ou de protection solaire intégrale pour les bâtiments ne comportant que peu de vitrages. L’espace intercalaire contient un gaz noble, à savoir du krypton. |
|  | **Dimensions:**Largeur:Hauteur:**Assemblage (exemplaire):**Verre extérieur:EA 1:Verre central:SZR 2:Verre intérieur:Epaisseur de verre selon exigences statiquesEpaisseur d'élément:Assemblage périphérique:**Valeurs techniques:** Coefficient de transmission thermique Ug EN 673:Transmission lumineuse TL:Coefficient global de transmission d'énergie g:Réflexion lumineuse vers l'extérieur:Indice d'affaiblissement acoustique Rw: |           06 mm verre flotté avec SILVERSTAR SUPERSELEKT 35/14 (Pos. 2)12 mm Kr06 mm verre flotté12 mm Kr06 mm verre flotté avec SILVERSTAR EN2plus (Pos. 5)42 mmACSplus0,5 W/m2K31 %12 %15 %35 dB |
| [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  | **Demandes optionnelles:**Augmentation de la pression du vent selon indication:       kN/m2Autres demandes statiques spéciales selon indicationSeulement 2 côtés en battue Seulement 3 côtés en battueRéalisation en EUROWHITE (Verre extra-blanc)Augmentation de la résistance au choc thermique SWISSDUREX (ESG H, SWISSDUREX TVG)Retient les éclats (SWISSLAMEX VSG)Protection contre les blessures (SWISSDUREX ESG H, SWISSLAMEX VSG)Protection contre la chuteProtection à l'effractionProtection contre les projectilesAvec verre alarmeAugmentation de la protection acoustique selon indication:       dB                |